КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКИСЛЕНИЯ АММИАКА

С АКТИВНЫМ УЛОВИТЕЛЕМ

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, 
Свердловская обл., г.В.Пышма, пр.Ленина, 131

Более 60 лет ОАО «ЕЗОЦМ» поставляет на предприятия России, ближнего и дальнего Зарубежья  платиновые катализаторные сетки, предназначенные для производства азотной и синильной кислот, азотных удобрений и гидроксиламинсульфата. В связи с высокой стоимостью металлов платиновой группы, из сплава которых изготавливаются катализаторные сетки, остро стоит вопрос о сокращении их вложений и снижении их безвозвратных потерь при использовании катализаторных сеток в азотной промышленности.

На заводе ведутся интенсивные работы по усовершенствованию этой продукции. За последние 20 лет были разработаны: электрохимическая активация катализаторных сеток, пакеты для улавливания платины, вязаные сетки из проволоки уменьшенного диаметра, каталитические системы для конкретных условий эксплуатации, в том числе системы с использованием блочных катализаторов второй ступени и блочных насадок. Благодаря внедрению этих разработок сократился наполовину вес платинового катализатора, и уменьшились в 1,5-2,4 раза прямые потери драгоценных металлов при эксплуатации в зависимости от типа агрегата, при этом потери наиболее дорогостоящих платины и родия сократились в 3,8-7,3 раза, а продолжительность эксплуатации увеличилась на 20-50%.

В 2012 году на заводе была разработана и внедрена технология активации улавливающих сеток из сплава ПдВ-5 (95%Pd-5%W). При такой обработке на поверхность палладиевых сеток наносится микронный слой платины, благодаря которому улавливающие сетки по каталитическим свойствам не отличаются от платиновых. В процессе эксплуатации активированной улавливающей сетки при температурах (850-910)°С происходит диффузия платины в тело палладиевой проволоки, но при этом на поверхности сохраняется высокая концентрация платины за счет улавливания платины, испаряющейся с платинового катализатора. Таким образом, активная улавливающая сетка одновременно работает как катализатор и как аккумулятор платины.

Были разработаны каталитические системы с активными улавливающими палладиевыми сетками для агрегатов получения азотной кислоты среднего (АК-72) и высокого (УКЛ-7) давления. Благодаря использованию активных палладиевых сеток, с массовым содержанием платины всего порядка 0,85%, в таких каталитических системах сокращено количество катализаторных сеток и соответственно уменьшены на (20-25)% вложения дорогостоящих платины и родия за счет увеличения всего на
 (9-17)% вложений менее дорогого палладия.

Результаты промышленных испытаний на агрегате высокого давления УКЛ-7 показали, что каталитическая система с активным уловителем не уступает серийной системе по степени конверсии аммиака, периоду эксплуатации и обеспечивает снижение на (10-20)% удельных потерь драгметаллов на тонну произведенной кислоты.

Применение активных улавливающих сеток в каталитических системах для агрегатов получения гидроксиламинсульфата позволит увеличить на (20-30)% срок эксплуатации каталитической системы и одновременно уменьшить потери платины и родия в процессе эксплуатации на 20%.